ACURE 109 脂肪族水性哑光聚氨酯分散体

简介

ACURE 109是一种无溶剂阴离子脂肪族水性聚氨酯混合物，含有有机硅，无光泽，手感光滑柔软，具有很好的抗刮伤性能、附着力和耐增塑剂迁移。

性能指标

分散体性能

外观 									乳白色液体

固体含量 ，% 							28

pH ，(25°C) 							7-9

粘度 Brookfield Viscosity mPa， 20 rpm - 25°C 		<2000

漆膜特性

硬度									90 Shore A

拉伸强度， mPa ASTM D882 				15

断裂伸长率， % ASTM D882 				400

应用

ACURE 109主要用于纺织、皮革、纸张、塑料、PVC和金属哑光涂料，提供软触感。添加5-10的水性异氰酸酯固化剂可提供良好的耐水性和耐化学性，添加1-3%的交联剂可提供对底材良好的附着力。

贮存

该产品因不含防冻剂，应避免冰冻，须在 5°C -40°C条件下存放，贮存期为半年。