ACURE 203热交联水性聚氨酯

ACURE 203  是一种热交联水性聚氨酯乳液,其膜具有极好的弹性和抗粘连,可广泛应用于纺织品,赋予纺织品柔软和弹性的手感和部分防水透气性能。

ACURE 203可单独使用或与其他的软化剂、树脂或有机硅混合使用以获得更好的牢度或干洗性。

产品特性

- 与其它类型的光油和乳液包括阳离子乳液都有很好的相容性

- 稳定性高

- 与硬水的相容性好

- 无气味

- 不需要外加催化剂

产品参数

化学组成	改性脂肪族水性聚氨酯分散体

外观，  20°C	乳白色液体

离子类型	非离子

pH  :	8.0 – 9.0

溶解性	容易在冷水中分散

粘度， 20°C. (Brookfield):	100  -  300  cPs.

对pH的稳定性	pH 4 -11时稳定,pH低于4加入5-10克/升的防凝胶剂可以和纺织光油相容.

漆膜性能

韧性	circa 28  N/mm2

玻璃化温度	- 60°C.

断裂伸长率:                             950 %

紫外线稳定性                          极好

稳定性   - 10°C.:                       极好

用Acure 203处理过的织物的特性：

- 穿着舒适.

- 优异的透湿性和呼吸性

- 提高颜色的鲜艳性和遮盖力.

- 优异的耐水洗和干洗性能

储存条件   避免冰冻，避免阳光直射储存温度5 - 30°C.储存期，最短6个月