ACURE D 820 弹性粉

产品规格

| 外观 | 白色粉末 |
| --- | --- |
| 固体含量% | 99±1 |
| 吸油量 % | 70-120 |
| 粒径分布<30µm D50 | 99% 7-9µm |
| 堆积密度 | 340 |
| 密度，g/cm³ | 1.05 |
| pH值 10%溶液 | 6.5-7.5 |
| 可溶性重金属 | 无 |
| 可溶性酸碱 | 有限 |
| 热稳定性 140℃ | 稳定 |
| 耐醇、甲苯、醋酸丁酯、甲氧基醋酸丙酯 | 稳定 |

特性和应用

ACURE D 820 是改性聚氨酯弹性粉，不含传统的哑光剂如哑光粉和蜡。该产品用于低光泽和软触感光油，具有很好的爽滑手感、耐磨性和耐刮伤性以及出色的透明性。由于其很好的相容性，ACURE D 820可用于溶剂型和水性体系。

ACURE D 820与聚氨酯混合使用，可赋予漆膜很好的爽滑感，降低光泽并显著提高耐磨性能。建议添加量为2-10%，具体用量依据配方的类型、光泽的高低而定。可在涂料生产的任何阶段添加。

在良好的搅拌条件下，ACURE D 820可直接添加到溶剂型或水性基料中。

贮存

该产品须在 5°C～40°C条件下存放，贮存期为一年。