ACURE M1203 脂肪族水性聚氨酯分散体

简介

ACURE M1203是一种无溶剂阴离子脂肪族水性聚氨酯，具有哑光和柔软手感。

性能指标

产品性能

外观 									白色液体

固体含量 ，% 							32.0±1

pH ，(25°C) 							7.5 – 9.0

粘度 Brookfield Viscosity mPa， 20 rpm - 25°C 		<1000

漆膜特性

硬度									80 Shore A

拉伸强度， mPa ASTM D882 				15

断裂伸长率， % ASTM D882 				340

应用

ACURE M1203是一种无溶剂的水性聚氨酯，特备适用于水性哑光面漆。该产品不含哑粉。ACURE M1203具有极好的机械性能（干湿擦洗），经干湿擦洗后不会失去哑光效果或发白。

贮存

该产品须在 5°C -35°C条件下存放，避免冷冻，贮存期12个月以上。