lamberti

VISCOLAM PS 202聚醚聚氨酯增稠剂

性能指标

化学组成							非离子改性水溶性聚氨酯

外观								粘稠液体

固含量%							20%水溶液

密度 （20 ℃，g/ml ）					1.040

粘度 (Brookfield RVT 20°C - 20 rpm) 		2000-4000cps

特性及应用

Viscolam PS202具有优异的牛顿流变特性、流动和流平性，漆膜丰满度高、光泽高、无溶剂、在很宽的PH范围内性能稳定和防微生物降解的特性。

Viscolam PS202 适用于从平光到高光的水性涂料体系。为取得最佳的流平和流挂的平衡，Viscolam PS202也可和其他类型的增稠剂配合使用。

Viscolam PS202与乳液粒子表面具有很强的缔合作用，故该产品对粒径细的乳液有更高的增稠效率。表面活性剂会影响PS202与乳液表面形成的缔合网络，这会导致体系的粘度下降，故在选择表面活性剂的类型和使用量上要小心，这也会影响成膜助剂与乳液的结合。

使用量

VISCOLAM PS 202可在研磨或调漆阶段加入。建议添加0.5~2%(总配方的)，确切的添加量应以不同配方及要求粘度而定。

储存

在正常条件下，VISCOLAM  PS202可长期储存。